Обозначение: А 751 – 94

# Стандартные методы анализа, процедуры и терминология, применяемые для определения химического состава продукции из стали 1

Настоящий стандарт выпущен под постоянным обозначением А 751. Номер, следующий непосредственно за обозначением стандарта, указывает на год первоначального принятия стандарта или, в случае внесения каких-либо исправлений, на год выпуска последней редакции стандарта. Номер в скобках указывает на год последнего повторного утверждения стандарта. Наличие греческой буквы "эпсилон" () в верхнем надстрочном индексе указывает на наличие редакционного изменения, сделанного с момента выпуска последней редакции или повторного утверждения стандарта.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий стандарт был подготовлен для удовлетворения потребности в едином документе, который включил бы в себя все аспекты выполнения химического анализа сталей, нержавеющих сталей и имеющих к ним отношение сплавов, а также подготовки отчетности по результатам такого анализа. Такие темы как определение терминов и отклонения (допуски) результатов контрольных анализов продукции требовали прояснения. Требования в отношении порядка отбора проб, соблюдения регламентированных пределов и подготовки данных в нормативно-технической документации обычно устанавливаются не очень четко.

Подразумевается, что настоящий стандарт будет содержать все необходимые требования в отношении процедур определения химического состава сталей, нержавеющих сталей и сплавов, имеющих к ним отношение. Таким образом, нормативно-техническая документация на продукцию должна будет включать только специальные изменения и исключения.

1. Содержание.

1.1. Настоящий стандарт "Стандартные методы анализа, процедуры и терминология, применяемые для определения химического состава продукции из стали" рассматривает определения, образцовые методы и  процедуры, имеющие отношение к химическому анализу стали, нержавеющей стали и соответствующих сплавов. Сюда относятся как мокрые "методы" химического анализа, так и методы с применением инструментальных средств.

1.2. Настоящий стандарт предоставляет инструкции в отношении требований к работе с химикатами, проведению анализов химического состава продукции, содержанию остаточных элементов (примесей), эталонным материалам сравнения, а также в отношении обработки данных и подготовки соответствующих отчетов о результатах химических анализов.

1.3. Настоящий стандарт применим только к тем стандартам на продукцию, которые включают ссылку на настоящий стандарт или его отдельные разделы в качестве требования.

1.4. В случае возникновения конфликта между требованиями настоящего стандарта и требованиями, регламентированными в нормативно-технической документации на конкретную продукцию, требования нормативно-технической документации на продукцию должны иметь преимущество над требованиями настоящего стандарта.

1.5. В тех случаях, когда может иметься необходимость в информации о критериях оценки испытательных лабораторий следует обратить внимание на стандарт А 880. "Методика выбора критериев оценки испытательных лабораторий и организаций, привлекаемых для анализа и проверки стали, нержавеющей стали и соответствующих сплавов".

______________________________________

Настоящий стандарт "Стандартные методы анализа и определения, применяемые для определения химического состава продукции из стали" находятся в ведении Комитета ASTM А-1 по стали, нержавеющей стали и соответствующим сплавам, а также являются прямой обязанностью подкомитета А01.13 по методам механических и химических испытаний и обработки стальных изделий и процессам.

Текущее издание утверждено 15 июля 1994 г. и опубликовано в сентябре 1994 г. Первоначально опубликовано под обозначением А 751 – 77. Последняя предыдущая редакция  имела обозначение А 751 – 92

1.6. Настоящий стандарт не ставит перед собой целью рассмотрение всех вопросов техники безопасности (если таковые имеются), связанных с его применением. Ответственность за принятие соответствующих мер предосторожности и применение безопасных методов работы, а также определение применимости каких-либо нормативных ограничений перед использованием настоящего стандарта лежит исключительно на пользователе.

2. Справочные документы.

2.1. Стандарты ASTM:

А 880. Методика выбора критериев оценки испытательных лабораторий  и организаций, привлекаемых для анализа и проверки стали, нержавеющей стали и соответствующих сплавов2.

Е 29. Методика применения значимых чисел в результатах испытаний для определения их соответствия требованиям нормативно-технической документации3.

Е 30. Методы проведения химического анализа химического состава стали, чугуна, передельного [мартеновского] чугуна и сварочного железа4.

Е 38. Методы проведения анализа химического состава хромоникелевых и никелехроможелезных сплавов5.

Е 59. Методика отбора проб стали и чугуна для определения химического состава4.

Е 212. Метод проведения спектрографического анализа химического состава углеродистых и низколегированных сталей с помощью технологии "Стержень-к-Стержню"6.

Е 322. Метод проведения рентгеновского флуоресцентного [эмиссионного] спектрометрического анализа химического состава низколегированных сталей и чугунов 6.

______________________________________

2 Ежегодный сборник Стандартов ASTM. Том 01.02.

3 Ежегодный сборник Стандартов ASTM. Том 14.03.

4 Ежегодный сборник Стандартов ASTM. Том 03.05.

5 Отменен. Смотрите Ежегодный сборник Стандартов ASTM. Том 03.05. Заменен на стандарт Е 350. Том 03.05.

6 Ежегодный сборник Стандартов ASTM. Том 03.06.

Е 327. Метод проведения оптического эмиссионного спектрометрического анализа химического состава нержавеющих сталей 18-8 с помощью технологии "Точка-к-Плоскости" 6.

Е 350. Методы проведения химического анализа химического состава углеродистой стали, низколегированной стали, кремнистой электротехнической стали, технически чистого железа и сварочного железа4.

Е 352. Методы проведения химического анализа химического состава инструментальных сталей и других аналогичных средне или высоколегированных сталей4.

Е 353. Методы проведения химического анализа химического состава нержавеющих, жаропрочных, мартенситностареющих и других аналогичных никелехроможелезных сплавов4.

Е 354. Методы проведения химического анализа химического состава жаропрочных, электротехнических, магнитных и других аналогичных железных, никелевых и кобальтовых сплавов4.

Е 403. Метод проведения оптического эмиссионного спектрометрического анализа химического состава углеродистых и низколегированных сталей с помощью технологии "Точка-к-Плоскости" 7.

Е 404. Метод проведения спектрального анализа для определения содержания бора в  углеродистых и низколегированных сталях с помощью технологии "Точка-к-Плоскости" 6.

Е 415. Метод проведения оптического эмиссионного вакуумного спектрометрического анализа химического состава углеродистых и низколегированных сталей 6.

Е 421. Метод проведения спектрального анализа для определения содержания кремния и алюминия в железе высокой чистоты 6.

Е 485. Метод проведения оптического вакуумного спектрометрического анализа химического состава доменного чугуна с помощью технологии "Точка-к-Плоскости" 6.

Е 572. Метод проведения рентгеновского флуоресцентного [эмиссионного] спектрометрического анализа нержавеющей стали 6.

Е 1019. Методы испытаний, применяемые для определения содержания углерода, серы, азота и кислорода в стали и железных, никелевых и кобальтовых сплавах 4.

Е 1063. Метод проведения рентгеновского флуоресцентного [эмиссионного] спектрометрического анализа химического состава для определения содержания церия и лантана в углеродистых и низколегированных сталях 6.

Е 1063. Метод проведения оптического флуоресцентного вакуумного спектрометрического анализа химического состава нержавеющей стали с помощью технологии возбуждения "Точка-к-Плоскости"6.

Е 1282. Руководство по методикам определения химических составов и селективного отбора проб и методам проведения количественного анализа для металлов и сплавов.

3. Терминология.

3.1. Определения:

3.1.1. Определения, имеющие отношения к анализам:

3.1.1.1. анализ литья или плавки (ранее "анализ ковша") – данный термин применяется к химическому составу какой-либо плавки стали, являющемуся представительным для этой плавки,  который  представляется  покупателю  и  определяется

______________________________________

7 Отменен. Смотрите Ежегодный сборник Стандартов ASTM. Том 03.06. Заменен на стандарт Е 415. Том 03.06.

путем анализа испытательной пробы, отбираемой преимущественно во время разливки стали, на содержание элементов, регламентированных в нормативно-технической документации на продукцию.

3.1.1.2. анализ продукции, контрольный анализ или проверочный анализ – анализ химического состава полуфабриката или готовой продукции, обычно выполняемый с целью установления ее соответствия требованиям нормативно-технической документации. Диапазон регламентированного химического состава, применимый к анализу химического состава продукции, обычно выше, чем диапазон, применимый к анализу химического состава плавки, поскольку он учитывает все возможные отклонения, ассоциирующиеся с аналитической воспроизводимостью (смотрите Примечание 1) и неоднородностью стали.

ПРИМЕЧАНИЕ  1 – Процедуры проведения химического анализа, описанные в стандартах Е 350. "Методы проведения химического анализа состава углеродистой стали, низколегированной стали, кремнистой электротехнической стали, технически чистого железа и сварочного железа.", Е 353. "Методы проведения химического анализа состава нержавеющих, жаропрочных, мартенситностареющих и других аналогичных никелехроможелезных сплавов.", Е 354. "Методы проведения химического анализа состава жаропрочных, электротехнических, магнитных и других аналогичных железных, никелевых и кобальтовых сплавов." и Е 1019. "Методы испытаний, применяемые для определения содержания углерода, серы, азота и кислорода в стали и железных, никелевых и кобальтовых сплавах.", включают точные определения в отношении данных  воспроизводимости.

3.1.1.3. допуски на содержание элемента в анализе продукции (смотрите Примечание 2) – допустимое отклонение сверх верхнего предельного значения или ниже нижнего предельного значения содержания какого-либо регламентированного элемента, применимое только к химическому составу продукции и не применимое ни к химическому составу анализу литья, ни к химическому составу плавки.

ПРИМЕЧАНИЕ  2 – Термин "допуск  на содержание элемента в анализе" очень часто понимается не верно. Он не относится к результатам анализов химического состава литья или плавки, определяемым для того, чтобы показать соответствие регламентированным пределам. Он относится только к анализу химического состава продукции и становится значимым и имеет смысл, только тогда, когда результат анализа плавки, выполняемый для определения содержания данного элемента, очень близок к предельным значениям, регламентированным в нормативно-технической документации. Например, предельные значения содержания хрома в нержавеющей стали марки UNS 30400 составляют от 18.00 до 20.00%. В плавке, в которой, согласно отчета производителя, содержание хрома составляет 18.1%,  потребителем при выполнении анализа химического состава продукции может быть найдено только 17.80%  хрома. Если допуск на содержание элемента в анализе для этого уровня хрома составляет 0.20%, то результат анализа химического состава, показавший содержание хрома, равное 17.80%  будет приемлем. Результат анализа химического состава  продукции,  показавший содержание хрома, равное 17.79%  будет неприемлем.

3.1.1.4. фирменный [патентованный] аналитический метод – нестандартный аналитический метод, не публиковавшийся ассоциацией ASTM, использующий эталонные материалы сравнения, подготовленные и сертифицированные национальным институтом стандартов и технологий (NIST) (когда таковые имеются) или другими организациями, которые рассматриваются в Разделе 10.

3.1.1.5.  посреднический анализ [анализ, выполняемый независимой лабораторией] – анализ, выполняемый с использованием методов ASTM, перечисленных в Разделе 9.1.1., и эталонных материалов сравнения, подготовленных и сертифицированных национальным институтом стандартов и технологий (NIST), или с использованием методов и эталонных материалов, согласованных между обеими сторонами. Выбор независимой лаборатории для проведения посреднического анализа должен производиться по согласованию между изготовителем и потребителем.

3.1.1.6. стандартный эталонный материал сравнения – образец материала, специально подготовленный надлежащим образом, проанализированный и сертифицированный на химический состав под юрисдикцией общепризнанного агентства или какой-либо другой организации стандартизации, например, такой, как Национальный институт стандартов и технологий (NIST), для использования аналитическими лабораториями в качестве точной основы для сравнения. Эталонные образцы сравнения должны быть, в достаточной мере, аналогичны материалу, подлежащему анализу, таким образом, чтобы не было необходимости в существенных изменениях процедур проведения анализа или в применении каких-либо поправок (например, поправок на интерференцию или эффекты взаимодействия элементов друг с другом).

3.1.1.7. рабочие эталонные материалы сравнения – эталонные материалы, используемые для текущего аналитического контроля, регламентированные стандартами NIST или другими общепризнанными стандартами, когда соответствующие эталонные материалы сравнения имеются в наличии.

3.1.2. Определения, имеющие отношения к элементам:

3.1.2.1. нерегламентированный элемент, добавляемый преднамеренно – элемент, добавляемый в контролируемых количествах по усмотрению изготовителя для получения требуемых характеристик.

3.1.2.2. остаточный элемент (или примесь) – не добавляемый специально регламентированный или не регламентированный элемент, появляющийся в исходном сырье, в огнеупорных материалах или в воздухе.

3.1.2.3. регламентированный элемент – элемент, контролируемый до указанного максимального или минимального предела в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на продукцию.

3.1.2.4.  микроэлемент – остаточный элемент (примесь), который может встретиться в очень малых концентрациях, обычно менее 0.01%.

4.  Вопросы, касающиеся регламентирования требований к химическому составу.

4.1. В качестве справочного руководства при указании химических составов для сталей рекомендуется использовать Стандарт Е 1282. "Руководство по методикам определения химических составов и селективного отбора проб и методам проведения количественного анализа металлов и сплавов".

4.2. Рекомендуемой практикой указания пределов химического состава является ограничение числа значимых знаков в значении содержания каждого элемента таким образом, чтобы количество знаков справа от десятичной точки соответствовало следующим параметрам:

| Концентрация химического элемента |  | Максимальное число знаков справа от десятичной точки |
| --- | --- | --- |
| до 0.010% до 0.10% от 0.10 до 3.00% свыше 3.00% | ---- ---- ---- ---- | 0.ХХХХ или может быть выражено в частицах на миллион (ppm); 0.ХХХ 0.ХХ 0.Х |

4.3. Для тех случаев, когда диапазон химического состава охватывает значения либо 0.10%, либо 3.0%, число знаков справа от десятичной точки должно определяться значением, указывающим на верхний предел.

4.4. Исходя из технических соображений, может быть необходимо использовать меньшее количество знаков, расположенных справа от десятичной точки, чем это было рекомендовано ранее.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 – Эти рекомендации должны быть использованы для уменьшения количества значимых знаков, как, например, в случае уменьшения количества знаков в результате 18.00%  до 18.0%, однако, значимые знаки никогда не должны добавляться, если только это не оправдано с  технической точки зрения.

5. Анализ химического состава литья или плавки.

5.1. Изготовитель должен выполнить анализы на определение содержания тех элементов, которые регламентированы в нормативно-технической документации на материал.

5.1.1. В случае многочисленных плавок, должен быть представлен отчет либо по результатам анализа каждой индивидуальной плавки или литья, либо по среднему результату анализов плавок или литья. Если имеются значительные отклонения в размерах отдельных плавок или литья, отчет должен представляться по средневзвешенному результату анализов плавок или литья, основанному на относительном количестве металла  в каждой плавке или литье.

5.1.2. Для материала из переплавленных расходуемых электродов плавка определяется, как все слитки переплавленные с помощью одного и того же процесса из первоначальной плавки. Анализ плавки может быть выполнен для одного переплавленного слитка, или продукции из одного переплавленного слитка от каждого первоначального расплава. Если результаты этого анализа плавки не отвечают требованиям, предъявляемым к химическому составу плавки, регламентированным в нормативно-технической документации на материал, то должен быть выполнен анализ одной пробы (образца), взятой из продукции каждого переплавленного слитка, и результаты этого анализа должны отвечать требованиям, предъявляемым к химическому составу плавки.

5.2. В случае если пробы для проведения анализа химического состава плавки потеряны или не соответствуют предъявляемым требованиям, или не являются представительными для данной плавки, для определения химического состава  плавки могут быть использованы результаты анализа химического состава продукции, сделанного для полуфабриката или готовой продукции.

5.2.1. Если для определения анализа плавки будет сделан анализ продукции, результаты этого анализа продукции должны отвечать требованиям к пределам, регламентированным для анализа плавки, и допуски на содержание элементов в анализе продукции, описанные в Разделе 6 настоящего стандарта, в данном случае будут не применимы.

6. Требования к анализу химического состава продукции.

6.1. Диапазон указанных составов, применимый к анализу химического состава продукции обычно выше (на указанные допуски на содержание элементов в анализе продукции), чем диапазон, применимый к анализу химического состава плавки, поскольку он учитывает все возможные отклонения, ассоциирующиеся с аналитической воспроизводимостью и неоднородностью стали. Если для какого-либо элемента плавки было выполнено несколько попыток определения его концентрации, результаты всех попыток не должны выходить за верхний или нижний пределы регламентированного диапазона.

6.2. Для определения соответствия регламентированным значениям химического состава в анализе плавки или литья могут быть использованы допуски на содержание элементов в анализе продукции, если они разрешены нормативно-технической документации на конкретный материал.

6.3. Допуски на содержание элементов в анализе продукции, там, где они имеются, даются в нормативно-технической документации на конкретный материал или в нормативно-технической документации, регламентирующей общие технические требования.

7. 	Элементы, не регламентируемые в нормативно-технической документации. (Примечание 4.)

7.1. Разрешается предоставление отчета о содержании элементов, не регламентированных в нормативно-технической документации.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 – Все коммерческие металлы содержат небольшие объемы различных дополнительных элементов, сверх тех, что регламентируются в нормативно-технической документации. Нет ни смысла, ни необходимости указывать предельные значения концентрации для каждого из нерегламентированных элементов, которые могут присутствовать в анализируемом материале,  несмотря на тот факт, что во время выполнения анализа химического состава наличие многих из этих элементов обычно все равно регулярно определяется изготовителем.

7.2. Предельные значения химического состава должны устанавливаться для конкретных элементов, а не для целой группы элементов сразу, обозначаемой, например, как "все остальные", "редкоземельные" или "баланс".

8. Отбор проб.

8.1. Анализы химического состава литья или плавки:

8.1.1. Пробы должны браться, насколько это возможно, во время процесса разливки металла плавки в формы или изложницы, в тот момент, когда, по мнению изготовителя, химический состав литья  будет представлен лучше всего.

8.1.2. В случае если пробы для проведения анализа химического состава плавки потеряны или не соответствуют предъявляемым требованиям, или если очевидно, что имеющиеся пробы представляют плавку не в полной мере, представительные пробы могут быть взяты из полуфабриката или готовой продукции, в каковом случае такие пробы могут быть проанализированы на соответствие регламентированным требованиям. Значения, полученные в результате этого анализа, должны лежать в пределах, регламентированных для химического состава плавки.

8.2. Контрольный анализ, анализ продукции или проверочный анализ:

8.2.1. Если не регламентировано иначе, то в качестве инструкций по отбору проб должна использоваться последняя редакция стандарта Е 59: " Методика отбора проб стали и чугуна для определения их химического состава".

9. Методы анализа.

9.1. Настоящий раздел содержит перечень методов, определенных в качестве приемлемых для выполнения химического анализа композиционного состава сталей.

9.1.1. Следующие методы "мокрого" химического анализа, стандартизированные обществом ASTM, были признаны приемлемыми для их использования в качестве эталонных методов анализа и в качестве основы для нормирующих технологий  инструментального анализа:

| Метод Анализа |  | Общее описание |
| --- | --- | --- |
| Е 30 Е 38 Е 350 Е 352 Е 353 Е 354 Е 1019 | ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- | метод, предшествовавший методам испытаний, регламентированных в стандартах с Е 350 по Е 354; метод, предшествовавший методам испытаний, регламентированных в стандартах с Е 350 по Е 354; базовый "мокрый" метод химического анализа композиционного состава сталей; "мокрый" метод химического анализа композиционного состава инструментальных сталей; "мокрый" метод химического анализа композиционного состава нержавеющих сталей; "мокрый" метод химического анализа композиционного состава сталей с высоким содержанием никеля; определение содержания углерода, серы, азота, кислорода и водорода в сталях и в железных, никелевых и кобальтовых сплавах. |

9.1.2. Следующие инструментальные методы анализа, регламентированные в стандартах ASTM, могут быть использованы для определения химического состава сталей или могут быть полезны в качестве инструкций при калибровке и стандартизации инструментального оборудования, применяющегося для регулярного стандартного анализа химического состава сталей:

| Метод анализа |  | Общее описание |
| --- | --- | --- |
| Е 212 Е 322 Е 327 Е 403 Е 404 Е 415 Е 421 Е 485 Е 572 Е 1019 Е 1063 Е 1086 | ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- | спектрографический анализ химического состава сталей (технология "Стержень-к-Стержню); рентгеновский флуоресцентный анализ химического состава сталей; спектрометрический анализ химического состава нержавеющих сталей; спектрометрический анализ химического состава сталей; определение содержания бора в сталях с помощью спектрографии (технология "Точка-к-Плоскости"); вакуумный спектрометрический анализ химического состава сталей; определение содержания кремния и алюминия в железе высокой чистоты; оптический эмиссионный вакуумный спектрометрический анализ химического состава доменного чугуна с помощью технологии "Точка-к-Плоскости ; рентгеновский эмиссионный спектрометрический анализ химического состава нержавеющих сталей; определение содержания углерода, серы, азота, кислорода и водорода в стали и в железных, никелевых и кобальтовых сплавах; определение содержания церия и лантана в углеродистой и низколегированной стали с помощью рентгеновского эмиссионного спектрометрического анализа; оптический эмиссионный вакуумный спектрометрический анализ химического состава нержавеющих сталей с помощью технологии возбуждения "Точка-к-Плоскости". |

9.2. Далее приведены некоторые из общепринятых технологий, применяющиеся для выполнения регулярного химического анализа композиционного состава сталей. Допускается использовать фирменные патентованные методы анализа при условии, что их результаты будут эквивалентны тем, что были получены с помощью стандартных методов, если это применимо.

9.2.1. Анализ химического состава нержавеющих сталей с помощью рентгеновского флуоресцентного спектрометра.

9.2.2. Анализ химического состава нержавеющих сталей с помощью вакуумного эмиссионного спектрометра.

9.2.3. Анализ химического состава растворов с помощью атомного абсорбционного спектрометра.

9.2.4. Определение содержания углерода, или серы, или обоих элементов методом сжигания (в кислороде) и замера количества, выделившегося диоксида углерода (CO2) с помощью инфракрасных датчиков или датчиков теплопроводности.

10. Эталонные материалы сравнения.

10.1. Для проведения посреднических анализов должны применяться эталонные материалы сравнения, подготовленные и сертифицированные каким-либо агентством стандартизации, предпочтительно, эталонные материалы, национального института стандартов и технологий (NIST). (Институт NIST не производит эталонные материалы сравнения, подходящие для всех элементов или всех сплавов.8)

10.1.1. Когда для анализа определенных сплавов не могут быть найдены стандартные эталонные материалы сравнения института NIST, эталонные материалы сравнения могут быть изготовлены с помощью процедур стандарта ASTM и стандартных эталонных материалов сравнения института NIST в пределах наличия таковых процедур и эталонных материалов сравнения.

10.1.2. Для регулярного аналитического контроля могут быть использованы рабочие эталонные материалы сравнения.

11. Значимые числа.

11.1. В значениях содержания каждого элемента, представляемых лабораториями, проводившими анализы, должно быть указано точно такое же количество значимых цифр, какое было использовано в соответствующей нормативно-технической документации на данный материал.

11.2. Когда результаты химического анализа содержат большее чисто значимых цифр, чем это регламентировано для конкретного элемента, результат должен быть округлен в соответствии с положениями Раздела 12.

12. Округление результатов анализов.

12.1. Для установления соответствия требованиям нормативно-технической документации полученное наблюдаемое или расчетное значение должно быть округлено до ближайшего числа, расположенного на правом крайнем месте значений, перечисленных в таблице, содержащей требуемые значения химического состава, в соответствии с требованиями стандарта Е 29. "Методика применения значимых чисел в результатах испытаний для определения их соответствия требованиям нормативно-технической документации."

12.2. В специальных случаях при округлении цифры "5", когда за ней не следует никаких других цифр, кроме цифры "0", округление должно производиться в направлении предельных значений, указанных в нормативно-технической документации, если следования требованиям стандарта Е 29. "Методика применения значимых чисел в результатах испытаний для определения их соответствия требованиям нормативно-технической документации" приводит к отбраковке материала.

13. Представление отчета о результатах анализа.

13.1. Результаты химического анализа композиционного состава плавки должны представляться только в тех случаях, если это указано покупателем или регламентировано в нормативно-технической документации на материал.

ПРИМЕЧАНИЕ 5 – Колумбий (Cb) также известен как ниобий (Nb).

13.2. Сертификация или идентификация по эталонному материалу сравнения ASTM требует, чтобы конкретная плавка стали отвечала требованиям к химическому составу, установленным стандартом ASTM.

13.3. Любой отчет, являющийся, в соответствии с законодательством, обязательным для изготовителя, может рассматриваться в качестве сертифицированного отчета о результатах анализа.

13.3.1. Нотариальное подтверждение подлинности Сертификатов об испытаниях (анализах) не требуется, но и не запрещается.

______________________________________

8 Некоторые источники эталонных материалов сравнения перечислены в регулярном сборнике данных ASTM (Data Series ASTM), выпуск DS2, издание 1963 г.

Американское общество по испытаниям и материалам (ASTM) занимает нейтральную позицию в вопросах действительности патентных прав, имеющих отношение к любому из пунктов, приведенных в настоящем стандарте. Пользователям этого стандарта категорически заявляется, что ответственность за определение действительности любого из этих патентных прав и риск их нарушения, возлагается полностью на них самих.

##### Настоящий стандарт может быть в любое время подвергнут пересмотру ответственным техническим комитетом и должен пересматриваться каждые пять лет. В случае, если в стандарте не будет сделано никаких изменений, он должен быть либо утвержден повторно, либо изъят из обращения. Любые замечания и коммента-рии в отношении редакции настоящего стандарта или в отношении дополнительных стандартов будут полезными и должны направляться в головной офис Американского общества по испытаниям и материалам (ASTM). Все замечания и  комментарии будут внимательно рассмотрены на заседании ответственного технического комитета, в котором вы можете принять участие. Если вы сочтете, что вашим замечаниям или комментариям не было уделено должного внимания, вам следует сообщить вашу точку зрения в комитет ASTM по стандартам, по адресу 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428.