Работаем дома или сделай сам! Электрохимическая обработка металла

Электрохимическая обработка металлов широко применяется в современном производстве, а некоторые ее приемы вполне доступны и для использования в домашних условиях. Для нее не существует труднообрабатываемых металлов или недоступных способов обработки. Сущность этого процесса состоит в том, что под действием электрического тока в растворе происходит растворение металла. Электрохимическая обработка ведется при постоянном токе напряжением 12-14 вольт. Вам понадобится обыкновенный автомобильный выпрямитель средней мощности, а также ванночка для приготовления раствора, подойдёт корпус старого аккумулятора.

Раствор тоже не представляет  ничего сложного – берём обыкновенную воду и растворяем в ней до полного насыщения поваренную соль. Этим раствором и заполняем ванну.

Если на какой-нибудь металлической пластинке требуется сделать надпись (дарственную, например), выгравировать номер квартиры, изготовить табличку и т. п., то покрасьте пластинку со всех сторон в один-два слоя любым лаком или нитрокраской. Когда краска хорошо подсохнет, с помощью шила или кончика перочинного ножа прочертите в ней до самого металла необходимую надпись или обозначения. Опустите заготовку в ванну , закрепив ее на положительном электроде. Напротив заготовки подвесьте к отрицательному электроду пластинку из любого металла. Включите ток, и начнется процесс растворения металла внутри прочерченных вами линий. Через некоторое время интенсивность процесса снизится — резко уменьшится количество выделяющихся на пластинке пузырьков. Это означает, что на обрабатываемой поверхности заготовки образовались отходы. Для их удаления и одновременного определения глубины выемки заготовку вынимают и жесткой кисточкой счищают рыхлый слой отходов, стараясь не повредить краску. Этот процесс время от времени повторяют до получения необходимой глубины прочерченных линий. После обработки с заготовки счищают краску, промывают в воде, шлифуют, наносят тонкий слой бесцветного лака (во избежание коррозии) или покрывают антикоррозийным металлом.

Таким образом в металле делают углубления любой конфигурации и глубины. Если надписи необходимо сделать выпуклыми, то поступают наоборот — на них оставляют краску, а счищают ее с поля заготовки. Выпуклые надписи можно сделать и с помощью наклейки букв, вырезанных из плотной бумаги. Приклеивают их к заготовке лаком или нитрокраской. Таким же образом поступают, когда в металлической заготовке нужно сделать углубление или выступ сложной конфигурации, и тогда, когда твердость металла не дает возможности применить обычные способы обработки. При электрохимической обработке необходимо предохранять от разрушения электроды в ванне, покрывая их лаком или нитрокраской. Это делают перед заливкой ванны раствором, после прикрепления к электродам заготовки и пластинки.