Металлические кровли на сегодняшний день достаточно широко применяются в качестве покрытий для малоэтажных домов коттеджного типа и для нового многоэтажного строительства жилых и общественыхзданий, а также производственных сооружений, в том числе со сложной формой крыш.

Можно выделить следующие основные типы метталических кровель:

- плоские (или с небольшими ребрами жесткости) покрытия из листовой или рулонной стали, выполненные по фальцевой технологии;

- покрытия из профилированного листа и его разновидностей, имитирующие черепицу (металлочерепица);

- в особую группу выделены кровли из цветных металлов.

Прежде чем перейти к разговору о перечисленных выше типах металлических кровель, кратко остановимся на металлах, применяемых при изготовлении последних, расскажем о современных полимерных покрытиях, наносимых на эти металлы.

Металлы и покрытия

Оцинкованная кровельная сталь традиционно была и остается в России одним из самых расмпространенных кровельных материалоа. Этот сравнительно недорогой, "легкий в работе" материал позволяет устраивать кровли с геометрией практически любой сложности. Листы оцинкованно стали используются также для устройства карнизных свесов, разжелобков, ендов, настенных желобов и водосточных труб для кровель из других материалов.

Для придания металлическим кровлям декоративных свойств и дополнительной защиты от коррозии применяют также специальные полимерные покрытия.

Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием имеет многослойную структуру (рис): стальной лист, слой цинка, антикоррозионное покрытие, грунтовка, и, наконец, с нижней стороны листа - защитный лак, а с лицевой - слой цветного полимера.

Для потребителя необходимо знать, что различные полимерные покрытия характеризуются различной степенью устойчивости к ультрафиолетовому излучению (цветостойкость), к температуре (термостойкость и морозоустойчивость), агрессивными средам, к механическим повреждениям и другим факторам.

Для стальных кровельных покрытий применяются следующие типы полимеров: акрил, полиэстер, матовый полиэстер, платизол, пурал, призме, gald/

Покрытие акрил представляет собой лакокрасочный слой, который является чрезвычайно нестойким, его легко повредить при монтаже кровли. Он имеет теплостойкость до +120С, но выцветает на солнце за 5 лет, к тому же обладает средней стойкостью к коррозии и уже через 2-3 года эксплуатации начинает отшелушиваться. Толщина слоя 25 мкм. Минимальная температура обработки -10С.

Иностранные фирмы отказались от его применения с 1997 года. В продаже встречаются лишь отечественные материалы с таким покрытием, однако их рекомендуется использовать только для временных сооружений.

Полиэстер является одним из наиболее распространненых полимеров на рынке покрытий для стального оцинкованного листа. Это относительно недорогой материал, подходящий для любых климатических поясов. Полиэстер стоек к механическим и атмосфнрным воздействиям. Однако толщина покрытия составляет 25-30 мкм, и поэтому стойкость к механическим воздействиям невысока. Более устойчив к механическим воздействиям полиэстер с посыпкой кварцевым песком, однако он существенно дороже. Полиэстер обладает высокой цветостойкостью и пластичностью. Теплостойкость - порядка +120С.

Использование полиэстера для покрытия оцинкованного стального листа является разумным и экономически выгодным, когда здание не находится в условиях особо загрязненной окружающей среды, а эксплуатационная нагрузка слишком высока.

Матовый полиэстер - это одна из разновидностей обычного полиэстера, модифицированного тефлоном. Имеет теплую матовую поверхность.

Пластизол - это декоративный полимер, состоящий из поливинилхлорида и пластификаторов. Поверхность имеет текстурный рисунок.

Толщина покрытия для кровельного стального листа обычно состовляетя 200 мкм. Изготавливаются также листы с двухсторонним пластизолом покрытием по 100 мкм с каждой стороны. Такой материал используют, например, для изготовления труб и желобов. Благодаря большой толщине пластизольное покрытие является одним из самых устойчивых к механическим повреждениям. Однако из-за низкой температурной стойкости и низкой стойкости к УФ-излучениям (при нагрвении прямыми солнечными лучами свыше +80С материал быстро стареет) его не рекомендуется использовать в южных регионах.

Имея большую толщину, пластизоль обладает высокой коррозионной стойкостью, что создает дополнительную защиту в условиях загрязненной окружающей среды. Цветоскойкость его существенного ниже полиэстера (покрытие через несколько лет равномерно теряет яркость цвета).

Пурал (Pural) - это покрытия на полиуретановой основе, модифицированной полиамидом. Производитель - компяни Rautaruukki (Финляндия). Имеет шелоковисто-матовую структурную поверхность. Толщина покрытия состоввляет 50 мкм. Пурал отличается высокой химической стойкостью, устойчивостью, к ультрафиолетовому излучунию и механический воздействиям. Материал прекрасно профилируется, легко и без повреждений подвергается фальцовке и монтируется. Имеет широкий диапазон рекомендуемых температур обработки: от -15С до +120С.

ПФДФ - это покрытие, состоящее на 80% из поливинилфторида и на 20% из акрила. Покрытие прочное, выдерживает мороз до - 60С и не теряет своих свойств при температуре до +120С. Наиболее устойчив к УФ-излучению, практически не выцветает, имеет красивый блеск. По сравнению с другими покрытиями является наиболее дорогостоящим, обладает высокой стойкостью к агрессивным средам и к механическому повреждению. Имеет чрезвычайно богатую цветовую палитру, может быть с глянцевой или матовой поверхностью, а также с металлическим оттенком в серебристых или медных тонах.

Наиболее целесобразно применять ПВДФ в условиях агрессивных сред, таких как морское побережье, производственные здания химической промшленности и т.п.