Трехслойные сэндвич панели, состоящие из утеплителя, расположенного посередине, и двух облицовочных листов. Могут использоваться в качестве ограждающих самонесущих конструкций, а также в системе НВФ (навесных вентилируемых фасадов). Сэндич панели применяются как изготовленные в заводских условиях, а также возможно их изготовление на строительной площадке, это так называемые панели «поэлементной сборки».  К основным достоинствам этих изделий можно отнести их легкость, высокие прочностные и шумоизоляционные характеристики, влаго- и огнестойкость, а также как правило, все они имеют антикоррозионное финишное покрытие. 
Возможный состав сэндвич панели: лицевой слой – металлический лист из сплава алюминия, марганца и магния толщиной 0.5 мм либо из оцинкованной стали. Используются как гладкие, так и профилированные листы. Сердцевина – утеплитель из минеральной ваты (средней плотностью 110-115 кг/м3), перополитрироа (с антириреновыми добавками средней плотностью 14-20 кг/м3). 
Размеры панелей немного колеблются у разных производителей, но в целом можно назвать общие габариты: длина до 12000 мм, ширина до 1200 мм, толщина от 50 до 300 мм.
Выпускаются трехслойные сэндчи панели с противопожарной защитой: в состав сэндвич панели входит гипсокартонная плита, разделяющая утеплитель и металлический облицовочный  лист, либо используются особо огнеупорная каменная вата. Отделка лицевой поверхности разнообразная, возможна имитация фактуры древесины, кирпича, декоративной штукатурки. Цветовая гамма до 20 оттенков.
Область применения сэндвич панели: промышленные и административные здания, спортивные сооружения; изоляционно-декоративное фасадное покрытие для наружной отделки деревянных, кирпичных, железобетонных зданий и в каркасных конструкциях.